Адгезионный состав «КОНСОЛИД-2»

Состав: композиция «КОНСОЛИД-2» представляет собой двухкомпонентную композицию холодного отвердения, являющуюся  адгезионным склеивающим составом.

Свойства: Обработка бетонной и металлической (арматуры) поверхности, предварительно пропитанной композицией «Консолид-1», адгезионным составом «Консолид-2» позволяет «приклеить» к «старой» бетонной, металлической, каменной   (и т.п. пористой поверхности) новую наформовку из бетона, цементно-песчаной смеси, штукатурки без образования «холодного» шва.

При этом в месте «склейки» старого и нового железобетона обеспечивается высокая адгезия и когезия, полная монолитность и гидрофобность, то есть практически нулевое водопоглощение, хорошая морозостойкость. Прочность соединения увеличивается  до 4 – 5 раз, приобретается дополнительная защита и устойчивость при эксплуатации в агрессивных  средах. Новый бетон, после полной полимеризации композиции «Консолид-2», не отобьешь по месту склейки со старым бетоном и арматурой. Разрыв и разлом бетона, при этом, происходит по телу нового или старого бетона.

Область применения: производство густоармированных железобетонных конструкций, возведение монолитных сооружений, восстановление разрушенных железобетонных конструкций, изготовление бетонных полов повышенной прочности ( на 10 – 15  Мпа.), с пониженной водопроницаемостью, повышенной морозо- и коррозионной стойкости ( в 2 – 4) раза.

Назначение.

Ремонт и Восстановление бетонных поверхностей («сращивание» старого и нового бетона) с  применением композиции «Консолид 2». Нанесение адгезивного слоя для приклейки (наформовки) нового бетона для устранения «холодных швов» при прерывании бетонирования.

Условия использования: Композиция «Консолид-2» наносится на покрытия, предварительно покрытые композицией «Консолид-1».

Наносить композицию можно при температуре от -5 до 100'С  любым известным способом - кистью, валиком, распылителем и др.

- Количество слоев нанесения композиции «Консолид-2» (обычно 1 слой)  зависит от назначения обрабатываемого объекта и предъявляемых к пропитке и объекту   требований.

Из опыта можно рекомендовать технологическую выдержку между нанесением адгезионного слоя и дальнейшей наформовкой  0,5 - 6  часа.

Время полимеризации зависит от температуры окружающего воздуха и влажности. Минимальное время полной полимеризации композиции  «Консолид» при температуре объекта 20’С составляет 72 часа и увеличивается при снижении температуры.

Покрытьие не токсично и допускает контакт с питьевой водой (Санитарно-эпидемиологическое заключение на Пропитку на основе композиции «КОНСОЛИД» № 77.01.03.577.п.16249.07.4 от 26.07.04).

Гарантийный срок хранения пропитки "Консолид" – 6 месяцев.

«Консолид-2» поставляется в любой, удобной для потребителя, таре.

Поставки осуществляются по договоренности сторон и в  любых количествах по системе скидок. Максимальный срок отгрузки после оплаты – 2-3  недели (при заказе более 1т).

Смешивание: 25%  - составляющая 1   ( 1 \ 4 от общего кол – ва )

75% - составляющая 2   ( 3 \ 4 от общего кол – ва ),

Т.е. пропорция один к трем.