Технология изготовления полов с обеспыливающим покрытием.

Основные этапы работ :

А. Изготовление бетонного основания пола с гидроизоляционным слоем

Бетонное основание пола изготавливается в соответствии с проектом на объект и СниП 2.03.13-88 из бетона марки  В30-В40 толщиной  120-200 мм с одинарным или двойным армированием стальной арматурой.

По бетонному основанию пола изготавливается слой гидроизоляции, который предотвращает капиллярное поступление влаги от земли или подвала к полимерному покрытию пола.

Подготовка бетонного основания к гидроизоляции полимерными материалами  проводится в следующем порядке:

1. Очистка основания от рыхлого бетона, грязи, мусора и пыли,

обезжиривание поверхности бетона.

2. Просушка поверхности бетонного основания (влажность бетона должна быть не более 15%).

3. Шпаклевка раковин и больших трещин в основании.

4. Укрепление и гидрофобизация поверхности основания пропиточным композиционным составом на органических растворителях («Консолид-1»)

Пропитка («Консолид-1») наносится в два слоя с общим расходом от 300 г  до 800-1000 г на квадратный метр в зависимости от состояния бетона и необходимости его укрепления.

5. Надежная гидроизоляция поверхности от возникающих микротрещин в бетоне может быть выполнено нанесением (после композиции «Консолид-1») слоя полиуретановой композиции типа  «Вук» (  толщиной  0,6-1,0 мм (с расходом  600-1000 грамм на кв. м.).

Б. Изготовление выравнивающей цементно-песчаной стяжки

По слою гидроизоляции изготавливается выравнивающая цементно-песчаная стяжка толщиной  70 - 100 мм.

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка формируется по маячкам или наливным способом на гидроизоляционном слое бетонного основания. Марка цементно-песчаного раствора стяжки должна быть не менее  В-25.

При тяжелых условиях работы стяжки (повышенная вибрация установленного оборудования, вибрация основания от внешних воздействий), выравнивающая цементно-песчаная стяжка может формироваться с использованием соответствующей армирующей строительной сетки/

В. Обеспыливание, укрепление и гидрофобизация поверхности                                                                          цементно-песчаной стяжки пропитывающей композицией  «Консолид-1»

По окончании цикла становления цементно-песчаной стяжки (28 суток), поверхность стяжки шлифуется и пропитывается композиционным составом «Консолид-1».

Пропитка («Консолид-1») наносится в один-два слоя с общим расходом от 300 г  до 600г на квадратный метр в зависимости от состояния бетона и необходимости его укрепления.

Шлифование и пропитка поверхности цементно-песчаной стяжки укрепляющим составом применяется в соответствии со СНиП 2.03. 13-88 для устройства защитно-декоративного поверхностного слоя пола с малым пылеотделением.

Пропитка поверхности стяжки композицией  «Консолид-1» обеспыливает и гидрофобизирует поверхность полов, резко (в 4÷6 раз) уменьшает их истираемость и ветровую эрозию. Поверхность полов становится  механически прочной (образуя полимербетон в поверхностном слое стяжки) и химически стойкой.

Пропитка (в том числе с красящим наполнителем) может служить финишным этапом для шлифованных бетонных и цементно-песчаных полов гаражей, цехов, служебных и промышленных помещений, которые не предъявляют высоких эстетических требований к внешнему виду покрытия.

Пропитка не выделяет вредных веществ и разрешена к применению в прямом контакте с питьевой водой.

В большинстве случаев пропитка стяжки композицией  «Консолид-1» служит праймером для последующего нанесения финишного покрытия и обеспечивает механическую связь стяжки с наносимым следом  соответствующим полимерным покрытием (например, эмалью ЭПУ-71м, Элакор-ПУ и т.п.), что многократно увеличивает адгезию покрытия за счет химического взаимодействия полимеров эмали и пропитки-праймера «Консолид-1».

Главный технолог

ООО «Ютастрой»                                                                      Шаповал Б.И.